2024年江阴市水泥产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的水泥产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业采样

生产企业抽查时，原则上应在取得水泥生产许可证的企业进行，根据被抽查企业所获得工业生产许可证范围内的水泥品种，抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。若企业同时生产两种以上水泥产品时，则抽取一个最高强度等级的。

取样方法按GB/T 12573-2008进行，抽样基数应满足出厂编号规定的吨位。编号吨位不足时，不得少于1吨。

袋装水泥从生产企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量至少为12kg。

散装水泥从生产企业的散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量至少为12kg。

2.2实体店采样

在流通领域实体店抽样时，在受检店铺仓库内随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的、近期生产的产品。

取样方法按GB/T 12573-2008进行，从抽检结果代表性及准确性出发，抽样基数满足抽样数量且不得少于1吨，现场确定同一生产企业、同一规格、同一批号的水泥产品后随机从20包中抽取等量样品，取样数量至少为12kg。

2.3 采样样品处置、封存

将抽取的水泥样品全部用0.9mm方孔筛筛析，取其筛下物、充分混匀，缩分为两等份样品，每份至少6kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

生产及流通领域抽取的检验样品（6kg）和备用样品（6kg）均应分别签封。将检验样品和备用样品分别用两层聚乙烯塑料袋密封、包装好，外面用牛皮纸袋或编织袋包好加封条，封条要有抽样人员和被检企业代表共同签字，并对检验和备用样品分别加贴相应标识。

生产及流通领域抽取的检验样品和备用样品均由检验机构带回，并对检测和备用样品分别作出唯一标识后存放在干燥、防潮的库房。样品运输过程中应采取桶装、纸箱等措施做好防护，防止剧烈碰撞、挤压损坏样品。

流通领域实体店已完成抽样的剩余袋装水泥应加贴封条后规范地保存于受检经销方，封条应有承检机构抽样人员及被抽查水泥经销方代表共同签字。受检经销方应妥善保管封存样品并保证其完好，不得更换、隐匿、损毁和私自处理。

3.检验依据

表1  通用硅酸盐水泥检验项目（GB 175-2023）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不溶物 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 烧失量 | GB/T 176-2017 |
| 3 | 三氧化硫 | GB/T 176-2017 |
| 4 | 氧化镁 | GB/T 176-2017 |
| 5 | 氯离子 | GB/T 176-2017 |
| 6 | 凝结时间 | GB/T 1346-2011 |
| 7 | 安定性 | GB/T 1346-2011 |
| 8 | 强度 | GB/T 17671-2021 |
| 9 | 细度 | GB/T 1345-2005 |
| 10 | 放射性 | GB 6566-2010 |
| 11 | 水溶性铬（VI） | GB 31893-2015 |

表2  砌筑水泥检验项目（GB/T 3183-2017）

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 176-2017 |
| 2 | 氯离子 | GB/T 176-2017 |
| 3 | 凝结时间 | GB/T 1346-2011 |
| 4 | 安定性 | GB/T 1346-2011 |
| 5 | 强度 | GB/T 17671-2021 |
| 6 | 保水率 | GB/T 3183-2017 |
| 7 | 细度 | GB/T 1345-2005 |
| 8 | 放射性 | GB 6566-2010 |
| 9 | 水溶性铬（VI） | GB 31893-2015 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》

GB/T 3183-2017 《砌筑水泥》

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》

GB 31893-2015 《水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4因水泥中游离氧化钙含量随存放时间延长而逐渐消解减少，其造成的水泥安定性不合格结果超出一定时限后可能变为合格。故水泥安定性检验出现不合格结果且复核无误时，应立即上报任务下达部门并同时告知被抽样受检单位，以便及时进行异议处理及后续复检程序，确保检验结果的有效性。

5.5本次水泥监抽无不予复检的情况。